**20W-50 CF-4/SJ**

20W-50 her türlü modern ve eski dizel motorlar için tüm yıl boyunca kullanılan motor yağıdır.Ağır yükleri taşımak için yüksek motor gücüne sahip kamyon türlerini de içeren filoların kullanımı için uygundur.Yüksek kaliteli bazyağ ile son katkı teknolojisinin özel birleşimi bu yağın kullanım süresi boyunca etkin koruma ve yağlama sağlar .Turbo şarjlı her çeşit motor için kullanılması uygundur.

**Özellikleri**

Etkili deterjan ve dağıtıcı katkı maddeleri tortu oluşumunu önler ve motoru temiz tutar.

Mükemmel viskozite kontrol özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.

İçerdiği akıllı moleküller ile motorların yüzeyine yapışarak aşınmaya karşı ekstra koruma tabakası oluşturur.

Viskozitesi ile soğuk havalarda çalışmayı kolaylaştırır.

**Sertifikalar ve Standartlar**

|  |  |
| --- | --- |
| API CF-4/SJ  ACEA E2  ALLISON C4  MB 227.1  CAT TO-2  MIL-L 2104 B |  |

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 16,3-21,9 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 120 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 200 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -21 |
|  |  |  |