**5W-40 CI-4/SL**

Üstün nitelikli katkılar ile seçkin baz yağların karışımıyla özellikle hafif ticari dizel araçların kullanım şartları için zenginleştirilmiş yarı sentetik motor yağıdır.

**Özellikleri**

Orta yükte uzun süreli kullanım ile yoğun şehir içi trafiğinden kaynaklanan dur-kalk, ani hızlanma ve fren veya kısa süreli kullanım etkilerinden kaynaklanan olumsuz etkileri önemli ölçüde azaltır.

Yakıt bakım tasarrufu sağlar, aşırı ısınma ya da soğuk çalıştırma etkilerini en aza indirger.

Motor yağı içinde zararlı birikinti oluşumuna engel olarak yıl boyunca performansı en üst düzeyde tutar.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API CI-4/SL

ACEA E3/B3/B4

MB 228.3

MAN M-3275

VOLVO VDS-2

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz ve Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 9,3 - 12,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 130 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 200 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -35 |
|  |  |  |