**H SERİSİ CA/SA**

Orta yükte normal devirli dizel ve benzinli motorlar için geliştirilmiş tek dereceli, yüksek kalitede

katıklar içeren ekonomik yağlardır. Etkili yağlama yapar, aşınmayı önler, motorun ömrünü uzatır.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

|  |  |
| --- | --- |
| API CA/SA |  |

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
|  | **10 30** | **30 40 50 60** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 4,5-6,5 | 9,3-12,5 12,5-16,3 16,3-21,9 21,9-26,1 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 min. 100 | min. 90 min.90 min.90 min.90 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 min. 185 | min. 220 min.220 min.220 min.220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 max. -27 | max. -15 max.-15 max.-15 max.-10 |
|  |  |  |