**2T**

2T, iki zamanlı motorlar ve diğer küçük motorlarda yüksek performans sağlamak için özel olarak tasarlanmış, mineral bazlı bir motosiklet yağıdır. Hava veya su soğutmalı iki zamanlı motorlar, motosikletler, çim biçme makineleri ve ziraat aletlerinde kullanılır. Yakıt/yağ karışım oranı motor üreticilerinin tavsiyelerine göre belirlenmelidir.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API TC

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Değerler**  |
| **Kinematik Viskozite (100°C) [mm2/s = cSt]** | ASTM D445 | 7,5-11,3 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 110 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 210 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -12 |