**4T 10W/40**

10W-40 ileri teknoloji katkı maddeleri ile hazırlanmış üstün kaliteli sentetik motosiklet yağıdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SL ve/veya JASO MA/MA2 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Japon ve Avrupa üretimi motosikletler için de uygundur.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API SL, JASO MA2 (T903:2011), JASO MB (T903:2011), JASO MA (T903:2011)

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Değerler**  |
| **Kinematik Viskozite (100°C) [mm2/s = cSt]** | ASTM D445 | 12,5-16,3 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 145 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 210 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -25 |