**4T 15W/40**

4T 15W-40, iyi rafine edilmiş mineral baz yağlarından hazırlanmış üstün kaliteli bir motosiklet yağıdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğut- malı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SJ ve/veya JASO MA2 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için de uygundur.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API SL, JASO MA (T903:2011), JASO MA2 (T903:2011)

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Değerler**  |
| **Kinematik Viskozite (100°C) [mm2/s = cSt]** | ASTM D445 | 12,5-16,3 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 115 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -24 |