**80W-90 GL-5**

80W/90, üstün kaliteli mineral baz yağlar ve yüksek performanslı katıkların birleşimiyle formüle edilmiş dişli yağıdır. Özel formülü sayesinde ağır çalışma koşullarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar. Otomobil, kamyon, otobüs, hafif hizmet tipi ticari araç, zirai araçlar ve makineleri gibi birçok aracın diferansiyellerinde güvenle kullanılır.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API GL-5/GL-4, ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B, MAN 342M-1, MAN 342 M-2, Scania STO 1 Volvo 1273.12, DIN 51517 Part 3, U.S. Steel 224, MB 235.0 342 M-2

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 14,5-18,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 100 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -24 |
|  |  |  |