**SAE 90 GL-1**

Normal yük ve devirde çalışan aşırı basıncın olmadığı otomotiv dişli kutularında ve API GL-1 seviyesinde yağ tavsiye edildiği yerlerde kullanılmak üzere üretilmiş dişli yağlarıdır. Aşırı basınç katığı içermedikleri için ağır yük gerektirmeyen dişli ünitelerinde, senkromeçli şanzıman ve diferansi- yellerde kullanımları uygundur.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API GL-1

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 13,5-18,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 92 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 200 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -18 |
|  |  |  |