**TRUCK FLUID 422**

TRUCK 422, iyi rafine edilmiş mineral baz yağları ile ileri teknolojik katkı paketleri ile hazırlanmış çok amaçlı traktör transmisyon (UTTO) yağıdır. Tarım ve iş mak- inelerinin güç aktarma ünitelerinin transmisyon sistemlerinde, yağ banyolu frenlerde, hidroliklerinde, kavrama dişlilerinde ve akslarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı transmisyon yağıdır. Hareketli ekipmanların güç aktarma organlarında, tahrik akslarında, kavramalarda, PTO’larda ve hidrolik sistemlerde çok iyi performans gösterir. Yüksek performanslı TRUCK 422 yağları dizel / benzin motor kullanım için uygundur (STOU).

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API GL-4, CF/SF, SAE 80W, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1143 and 1135, Case New Holland MAT 3525 and 3526, Allison C4, ZF TE-ML 07B, 06D, 06C, 06B, Ford M2C 134D

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 9,5-12,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 140 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 210 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -20 |
|  |  |  |